|  | Приложение № 5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к извещению о проведении запроса котировок |  |

«Техническое задание»

Наименование работ:

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленина в Коршуновском сельском поселении.

Срок выполнения работ:

Работы выполняются в течении 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

Объем выполняемых работ:

Объёмы выполняемых работ представлены в приложениях, являющимися приложениями к извещению о проведении запроса котировок:

Приложение №2 «Локальный ресурсный сметный расчет Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленина в Коршуновском сельском поселении».

Приложение №1 «Ведомость объемов работ Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленина в Коршуновском сельском поселении».

Требования к гарантиям и качеству выполняемых работ:

При устройстве асфальтобетонного покрытия, должны быть выполнены   требования соответствующих  документов:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

-ТР 103-07 Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона;

-сметной документацией;

-ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию»;

-ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.

- ГОСТ 12801-84 «Смеси асфальтобетонные дорожные и аэродромные, дегтебетонные дорожные; асфальтобетон и дегтебетон. Методы испытаний.

Асфальтобетонные смеси должны соответствовать ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия», битумы, предназначенные в качестве вяжущего материала - ГОСТ 22245-90* «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия».

В процессе устройства покрытия должно быть  уделено особое внимание:

- качеству продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос покрытия;

- ровности и равномерности распределения смеси и соблюдению заданной толщины уложенного слоя с учетом коэффициента уплотнения;

- качеству и достаточности уплотнения смеси;

- соблюдению  уклона;

- качеству асфальтобетона по ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 12801-98* «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний», а также прочность сцепления слоев покрытия.

Слой  асфальтобетонного покрытия должен иметь сцепление с нижележащим слоем. Основание или слой асфальтобетона за 3-5 часов укладки асфальтобетонной смеси должны быть обработаны битумом. Коэффициент уплотнения конструктивных слоев дорожной одежды должен быть в соответствие с ГОСТ 120801-98.

Особые условия:    Укладка    асфальта   должна   проходить только   в   сухую   погоду.   Температура   воздуха    при   укладке   асфальтобетонных   покрытий   из     горячих    и  холодных   смесей     должна    быть    не   ниже   +5   С˚ .

Требования к техническим характеристикам работ и объему выполняемых работ:

Технические характеристики и объём выполняемых работ представлены в «Приложение №2 «Локальный ресурсный сметный расчет Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленина в Коршуновском сельском поселении», являющимся приложением к извещению о проведении запроса котировок.

Материалы для ведения работ должны быть новыми, современными, высокого качества, соответствовать сметной документации и сертификатам качества.

Материалы используемые при выполнении работ:

| № | Наименование используемого при выполнении работ товара | Значения показателей предлагаемого для используемого при выполнении работ товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Смеси асфальтобетонные | дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип В |
| 2 | Битумы | нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт |

При производстве работ Подрядчик обязан использовать оборудование и материалы, соответствующие требованиям и техническим характеристикам, указанным Заказчиком в сметной документации.

Требования к безопасности выполняемых работ:

Выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

Требования к результатам работ:

Выполнить работы в полном объёме в соответствии со сметной  документацией.